ПРАЙС ЛИСТ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| производитель: ОАО «Стройполимеркерамика», п. Воротынск |  | . | прайс от  01.02.2017г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | ЦЕНА в рублях за тыс. шт.,  с учетом НДС и поддонов | | | | | | Вес, кг | Кол-во штук  на поддоне |
| красный | персиковый | соломенный | терракотовый | белый жемчуг | коричневый |
| ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ кирпич с фаской ГОСТ 530-2007  (морозостойкость 50 циклов, пустотность - 42%) | | | | | | | | | |
| ОДИНАРНЫЙ гладкий, рифленый с накатом  "панцирь черепахи", "тростник"  250х120х65 | м 150 | 8 500 | 12 435 | 14 940 | 16 445 | 18 060 | 17 775 | 2,3-2,5 | 480 |
| УТОЛЩЕННЫЙ гладкий, рифленый  с накатом "панцирь черепахи", "тростник" 250х120х88 | м 150 | 11 509 | 16 837 | 20 229 | 22 267 | 24 453 | 24 067 | 3,2-3,4 | 352 |
| РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ кирпич с фаской ГОСТ 530-2007  (морозостойкость 50 циклов, пустотность - 42%) | | | | | | | | | |
| ОДИНАРНЫЙ гладкий, рифленый с накатом  "панцирь черепахи", "тростник" 250х120х65 | м 150 | 6 000 | 11 000 | 13 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2,3-2,5 | 480 |
| УТОЛЩЕННЫЙ гладкий, рифленый с накатом  "панцирь черепахи", "тростник" 250х120х88 | м 150 | 8 120 | 14 894 | 17 873 | 16 248 | 5 420 | 5 420 | 3,2-3,4 | 352 |
| КАМЕНЬ рядовой ГОСТ 530-2012 (морозостойкость 50 циклов, пустотность - 41%) | | | | | | | | | |
| Камень (250х120х140) | м 150 | 17 500 |  |  |  |  |  | 4,6 | 224 |
| ПОЛНОТЕЛЫЙ керамический кирпич ГОСТ 530-2007  (морозостойкость 35 циклов) | | | | | | | | | |
| ОДИНАРНЫЙ 250х120х65 | м 100 | 9 040 | | | | | | 3,5 | 420 |
| м 125 | 9 370 | | | | | |
| м 150 | 10 490 | | | | | |
| УТОЛЩЕННЫЙ 250х120х88 | м 100 | 12 240 | | | | | | 4,5 | 308,352 |
| м 125 | 13 734 | | | | | |
| м 150 | 14 203 | | | | | |