|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бетона (раствора) | | | Осадка конуса | Подвижность | Цена в руб. за  1 м3 , в т.ч. НДС 18%  без доставки |
|
|
| Марка бетона | | Класс бетона |
| Бетон | М 100 | В 7,5 | 5-9 | П 2 | 3 400,00 |
| Бетон | М 100 | В 7,5 | 10-15 | П 3 | 3 550,00 |
| Бетон | М 100 | В 7,5 | 16-20 | П 4 | 3 700,00 |
| Бетон | М 150 | В 12,5 | 5-9 | П 2 | 3 550,00 |
| Бетон | М 150 | В 12,5 | 10-15 | П 3 | 3 670,00 |
| Бетон | М 150 | В 12,5 | 16-20 | П 4 | 3 700,00 |
| Бетон | М 200 | В 15 | 5-9 | П 2 | 3 670,00 |
| Бетон | М 200 | В 15 | 10-15 | П 3 | 3 730,00 |
| Бетон | М 200 | В 15 | 16-20 | П 4 | 3 800,00 |
| Бетон | М 250 | В 20 | 5-9 | П 2 | 3 700,00 |
| Бетон | М 250 | В 20 | 10-15 | П 3 | 3 830,00 |
| Бетон | М 250 | В 20 | 16-20 | П 4 | 3 900,00 |
| Бетон | М 300 | В 22,5 | 5-9 | П 2 | 3 850,00 |
| Бетон | М 300 | В 22,5 | 10-15 | П 3 | 3 950,00 |
| Бетон | М 300 | В 22,5 | 16-20 | П 4 | 4 000,00 |
| Бетон | М 300 W 4 | В 22,5 W 4 | 10-15 | П 3 | 3 950,00 |
| Бетон | М 300 W 4 | В 22,5 W 4 | 16-20 | П 4 | 4 000,00 |
| Бетон | М 300 W 6 | В 22,5 W 6 | 10-15 | П 3 | 4 050,00 |
| Бетон | М 300 W 6 | В 22,5 W 6 | 16-20 | П 4 | 4 150,00 |
| Бетон | М 350 | В 25 | 5-9 | П 2 | 3 970,00 |
| Бетон | М 350 | В 25 | 10-15 | П 3 | 4 070,00 |
| Бетон | М 350 | В 25 | 16-20 | П 4 | 4 150,00 |
| Бетон | М 350 W 4 | В 25 W 4 | 10-15 | П 3 | 4 070,00 |
| Бетон | М 350 W 4 | В 25 W 4 | 16-20 | П 4 | 4 150,00 |
| Бетон | М 350 W 6 | В 25 W 6 | 10-15 | П 3 | 4 100,00 |
| Бетон | М 350 W 6 | В 25 W 6 | 16-20 | П 4 | 4 150,00 |
| Бетон | М 400 | В 30 | 5-9 | П 2 | 4 100,00 |
| Бетон | М 400 | В 30 | 10-15 | П 3 | 4 150,00 |
| Бетон | М 400 | В 30 | 16-20 | П 4 | 4 300,00 |
| Бетон | М 400 W 8 | В 30 W 8 | 10-15 | П 3 | 4 200,00 |
| Бетон | М 400 W 8 | В 30 W 8 | 16-20 | П 4 | 4 300,00 |
| Бетон | М 450 | В 35 | 5-9 | П 2 | 4 250,00 |
| Бетон | М 450 | В 35 | 10-15 | П 3 | 4 350,00 |
| Бетон | М 450 | В 35 | 16-20 | П 4 | 4 450,00 |
| Бетон | М 500 | В 40 | 10-15 | П 3 | 4 470,00 |
| Бетон | М 500 | В 40 | 16-20 | П 4 | 4 650,00 |
| Раствор | М 100 | - | 6-8 | - | 4 000,00 |
| Раствор | М 150 | - | 6-8 | - | 4 150,00 |
| Раствор | М 200 | - | 6-8 | - | 4 300,00 |
| Раствор | М 250 | - | 6-8 | - | 4 350,00 |